Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН

РЕФЕРАТ

для сдачи кандидатского экзамена по дисциплине

«История и философия науки»

по теме:

ИСТОРИКО-НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПРОВОДНИКОВ, МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАГНЕТИКОВ И СПИН-КРОССОВЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛЕЗА

Научная специальность: 1.4.4. Физическая химия

Выполнила:

Четверикова Д. К., аспирант 1 курса

Научный руководитель:

Казакова А. В., к.х.н., с.н.с

Руководитель семинара:

Майкова Валентина Петровна, д.ф.н.

Черноголовка - 2026

Содержание

Введение	4

Молекулярные материалы как область химической физики	6

1.1. Общие сведения о молекулярных проводниках и магнетиках	7

1.2. От классической координационной химии к молекулярным материалам	8

1.3. Открытие органических проводников и комплексов переноса заряда	8

1.4. Проводимость тетрацианхинодиметана и TTF-TCNQ	9

1.5. Молекулярные магнетики и идея магнитной молекулы	10

1.6. Управляемое изменение электронного состояния в спин-кроссовере	11

1.7. Свойства спин-кроссоверных комплексов на основе железа	12

1.8. Кооперативность, гистерезис и фотомагнитные эффекты	13

Молекулярные проводники, магнетики и спин-кроссоверные соединения	13

2.1. Природа молекулярной проводимости	14

2.2. Донорно-акцепторные соли, TCNQ и dmit-системы	15

2.3. Природа молекулярного магнетизма	15

2.4. Комплексы с азотсодержащими и шифово-основными лигандами	16

2.5. Свойства комплексов кобальта и никеля	17

2.6. Проблемы и перспективы функциональных молекулярных материалов	18

3. Исследования в ФИЦ ПХФ и МХ РАН	19

Заключение	21

Список литературы	22

Введение

Молекулярные проводники, молекулярные магнетики и спин-кроссоверные координационные соединения относятся к числу направлений современной физической химии, в которых особенно отчетливо проявляется переход от химии индивидуального вещества к химии функционального материала. В классическом представлении проводимость, магнетизм и фазовые переходы связывались прежде всего с металлами, сплавами, неорганическими полупроводниками и оксидами. Однако развитие органической, координационной и кристаллохимии показало, что молекула может быть не только объектом синтеза и анализа, но и носителем электронной, магнитной, оптической и переключаемой функции [1-6].

Историко-научный интерес к данной области определяется тем, что она возникла не как простое расширение традиционной координационной химии, а как результат смены исследовательской программы. На первый план вышла не только задача установить состав и строение соединения, но и задача связать молекулярную структуру, кристаллическую упаковку и коллективное физическое свойство. В этом смысле молекулярные проводники и магнетики являются показательным примером преодоления редукционистского взгляда, при котором свойства вещества сводятся только к составу отдельных молекул. Для этих систем существенна многоуровневая организация: электронное строение металлоцентра или π-системы, геометрия лиганда, межмолекулярные контакты, степень переноса заряда, дефекты упаковки и кооперативность кристалла [7-10].

Особое место в этой проблематике занимают спин-кроссоверные соединения железа. В них изменение электронного состояния одного иона металла может проявляться на уровне всего кристалла: меняются магнитный момент, цвет, длины связей металл-лиганд, объем элементарной ячейки, иногда проводимость и диэлектрические характеристики. Поэтому спин-кроссовер представляет собой удобную модель для физико-химического анализа связи между микроскопическим электронным равновесием и макроскопическим фазовым поведением вещества [11-15].

Тема настоящего реферата непосредственно связана с направлением диссертационной работы автора, посвященной спин-кроссоверным комплексам железа и их физико-химическим свойствам. Автор работает в ФИЦ ПХФ и МХ РАН, в отделе строения вещества, в лаборатории молекулярных проводников и магнетиков. Поэтому выбор темы обусловлен не только общей значимостью молекулярных материалов, но и необходимостью историко-научного осмысления той исследовательской традиции, внутри которой выполняется диссертационная работа.

Цель работы состоит в выявлении исторической логики формирования представлений о молекулярных проводниках, молекулярных магнетиках и спин-кроссоверных комплексах железа как о едином классе функциональных молекулярных материалов, а также в определении тех методологических принципов, которые важны для современного физико-химического исследования спин-кроссоверных систем.

Для достижения этой цели необходимо:

- показать, как от классической координационной химии и теории поля лигандов произошел переход к химии управляемых электронных состояний;

- проследить историю возникновения органических проводников и комплексов переноса заряда, включая TCNQ- и dmit-системы;

- раскрыть становление молекулярного магнетизма и место координационных комплексов переходных металлов в этой области;

- проанализировать развитие представлений о спин-кроссовере в комплексах железа;

- связать историко-научный материал с тематикой исследований лаборатории молекулярных проводников и магнетиков ФИЦ ПХФ и МХ РАН.

Объектом исследования являются молекулярные проводники, молекулярные магнетики и спин-кроссоверные координационные соединения. Предметом исследования является история формирования физико-химических представлений о связи состава, строения, кристаллической организации и функциональных свойств этих материалов. Работа состоит из введения, трех разделов, заключения и списка литературы.

Молекулярные материалы как область химической физики

В истории химии неоднократно происходили ситуации, когда накопление экспериментальных фактов требовало перестройки понятийного аппарата: например, теория химического строения позволила связать свойства органических веществ с порядком соединения атомов; координационная теория Вернера стала основой для описания комплексных соединений; теория поля лигандов связала геометрию координационного узла с электронным состоянием металла. Аналогично для изучения молекулярных проводников, магнетиков и спин-кроссоверные материалов необходимо рассматривать химическое строение вместе с надмолекулярной и кристаллической организацией. [7-10].

История молекулярных проводников и магнетиков начинается с постепенного изменения представлений о том, что вообще может быть функциональным материалом. В XIX и начале XX века органические соединения рассматривались преимущественно как диэлектрики, магнетизм связывался с металлами, ионными кристаллами и неорганическими оксидами. Координационные соединения изучались как объект валентной теории, стереохимии и аналитической химии. Их электронные свойства долгое время оставались вторичными по отношению к вопросам состава и строения. [1, 7, 19].

Изменение произошло тогда, когда стало понятно, что молекулярная архитектура может управлять движением электронов и поведением спинов. В органических кристаллах появились системы с частичным переносом заряда; в координационных соединениях – комплексы с переменным спиновым состоянием; в радикальных и металлорганических системах – молекулы, сохраняющие магнитный момент и взаимодействующие друг с другом в кристалле. Так возникла новая дисциплинарная область, находящаяся между синтетической химией, физикой конденсированного состояния и материаловедением. [11-18].

В отличие от традиционных материалов, где свойства часто определяются протяженной атомной решеткой, молекулярные материалы имеют модульную природу. Отдельная молекула или ионный комплекс выступает как заранее сконструированный функциональный блок. Изменяя этот блок, исследователь может менять не только локальные свойства, но и упаковку, межмолекулярные расстояния, каналы транспорта заряда и магнитные обменные пути. Поэтому в данной области структура не является лишь описательной характеристикой; она становится инструментом конструирования функции. [15-18, 23].

Эта идея особенно важна для спин-кроссоверных комплексов. В них центральный ион металла находится в конкуренции между двумя электронными конфигурациями. Малое изменение поля лигандов, давления, температуры или кристаллической упаковки способно изменить спиновое состояние. Поэтому спин-кроссоверная химия стала одним из наиболее наглядных примеров того, как микроскопическое электронное равновесие превращается в макроскопический фазовый переход. [2-6].

1.1. Общие сведения о молекулярных проводниках и магнетиках

Молекулярный проводник – это материал, в котором перенос заряда осуществляется в кристалле, построенном из молекулярных или ионно-молекулярных компонентов. Типичными примерами являются соли переноса заряда, где органический донор и акцептор образуют регулярную упаковку с частичным переносом электрона. В таких системах проводимость определяется не только наличием носителей заряда, но и перекрыванием π-орбиталей, расстоянием между молекулами, степенью димеризации и размерностью проводящих путей. [11-18].

Молекулярный магнетик – более широкое понятие, включающее соединения, в которых магнитные свойства задаются молекулярной структурой: координационные комплексы переходных металлов, радикальные соли, цепочечные и слоистые системы, одно-молекулярные магниты и спин-кроссоверные соединения. В таких материалах магнитное поведение определяется числом неспаренных электронов, анизотропией, обменными взаимодействиями и структурной кооперативностью. [1, 19-23].

Для молекулярных проводников и магнетиков характерна особая чувствительность к внешним воздействиям. Температура, давление, свет, растворитель кристаллизации, замена противоиона или небольшое изменение лиганда могут существенно изменить электронное состояние вещества. Эта чувствительность долгое время воспринималась как экспериментальная сложность, но затем стала главным достоинством области: молекулярные материалы оказались потенциально переключаемыми, настраиваемыми и пригодными для сенсорных задач. [3, 4, 22, 23].

Спин-кроссоверные комплексы железа объединяют признаки молекулярных магнетиков и переключаемых материалов. Низкоспиновое состояние железа(II) обычно диамагнитно, а высокоспиновое – парамагнитно. Поэтому переход между ними непосредственно проявляется в магнитной восприимчивости. Одновременно меняются длины связей Fe-N или Fe-O, что запускает деформацию координационного окружения и может распространяться по кристаллу через межмолекулярные контакты. [2-6, 31].

1.2. От классической координационной химии к молекулярным материалам

Исторически предпосылкой всей области стала координационная теория Альфреда Вернера, предложенная в конце XIX века, позволившая рассматривать комплексы металлов не как случайные ассоциации солей, а как соединения с определенной геометрией и внутренней структурой. В дальнейшем развитие кристаллографии, спектроскопии и квантовой химии сделало возможным связывать геометрию комплекса с его электронным состоянием. [7].

Для соединений переходных металлов ключевым стало представление о расщеплении d-орбиталей в поле лигандов. Сила лигандного поля определяет, будут ли электроны занимать орбитали с минимальным спариванием или с максимальным спариванием. Именно эта конкуренция лежит в основе спин-кроссовера. Если энергия расщепления и энергия спаривания электронов близки, система может переключаться между состояниями под действием внешних факторов. [8-10].

С развитием физико-химических методов исследователи получили возможность измерять их магнитную восприимчивость, регистрировать ЭПР- и Мёссбауэровские спектры, определять кристаллическую структуру при разных температурах, что изменило статус координационной химии: она стала не только химией состава, но и химией управляемых электронных состояний. [5, 6, 30].

В этом смысле лаборатории, работающие на стыке синтеза и физических измерений, получили особое преимущество. Для молекулярных магнетиков и спин-кроссоверных соединений невозможно отделить получение вещества от его физико-химической диагностики. Один и тот же комплекс может казаться обычным координационным соединением при комнатной температуре, но проявлять резкий магнитный переход, гистерезис или фотопереключение при детальном температурном исследовании. [25, 28, 39, 40].

1.3. Открытие органических проводников и комплексов переноса заряда

Первые идеи органической проводимости возникли на фоне изучения комплексов переноса заряда. Было обнаружено, что некоторые пары электронодонорных и электроноакцепторных молекул образуют интенсивно окрашенные кристаллы с необычными электрическими свойствами. Такая окраска и проводимость связаны с частичным переносом электрона от донора к акцептору и возникновением новых электронных полос. [11-13].

Особое значение имели работы по тетрацианхинодиметану, или TCNQ. Эта молекула является сильным π-акцептором и способна образовывать радикал-анионные соли. Благодаря плоской структуре и протяженной сопряженной системе TCNQ эффективно участвует в π-стэкинге, его соли могут образовывать квазиодномерные проводящие цепочки. В историческом отношении TCNQ стал одним из символов перехода от органической химии как химии изолированных молекул к органическому материаловедению. [13, 33].

Ключевой этап связан с системой TTF-TCNQ, где тетратиафульвален выступает донором, а TCNQ – акцептором. В этой соли были обнаружены высокие значения проводимости для органического кристалла. Материал показал, что органическое вещество может вести себя не как обычный диэлектрик, а как низкоразмерный проводник. Это открытие изменило исследовательскую программу: стали целенаправленно искать доноры и акцепторы, способные формировать регулярные стопки и обеспечивать эффективный перенос заряда. [11, 12].

В дальнейшем появились целые семейства проводников на основе BEDT-TTF, BETS, dmit-комплексов и других серосодержащих систем. Особенно важными оказались соли, где проводимость сочетается с магнитными и структурными переходами. Так возникла идея многофункционального молекулярного материала, где электрические, магнитные и структурные степени свободы связаны между собой. [14-18, 23, 35].

1.4. Проводимость тетрацианхинодиметана и TTF-TCNQ

TCNQ важен не только как исторический акцептор, но и как пример молекулы, в которой химическая структура заранее задает электронную функцию. Наличие четырех цианогрупп стабилизирует восстановленную форму, а хиноидная π-система обеспечивает делокализацию заряда. Поэтому TCNQ легко образует радикал-анионные соли с различными катионами и органическими донорами. [13, 33].

В TTF-TCNQ проводимость возникает не по металлической связи в традиционном смысле, а по молекулярным стопкам. Отдельные TTF- и TCNQ-цепочки обладают разной ролью в переносе заряда. Низкая размерность приводит к особенностям, которые нехарактерны для обычных металлов: структурным неустойчивостям, волнам зарядовой плотности, сильной зависимости свойств от дефектов и давления. [11, 12, 16].

Научное значение TTF-TCNQ состояло в том, что соединение заставило пересмотреть само понятие проводника. Оказалось, что проводимость может быть результатом баланса между молекулярной упаковкой, переносом заряда и электрон-фононным взаимодействием. В органических кристаллах этот баланс можно менять химически, то есть заменой фрагментов молекулы, противоиона или условий кристаллизации. [11, 12, 16, 17].

Для современного исследования молекулярных проводников важна не только высокая проводимость как таковая, но и возможность связать ее с другими свойствами. Проводящие соли с магнитными ионами, комплексы dmit с никелем, системы с радикальными анионами и координационными катионами позволяют изучать конкуренцию зарядового транспорта, магнетизма и структурной динамики. Именно в этом месте область молекулярных проводников естественно смыкается с областью молекулярных магнетиков. [17, 18, 23, 27].

1.5. Молекулярные магнетики и идея магнитной молекулы

Молекулярный магнетизм развивался из нескольких линий исследований:

- Первая связана с координационными комплексами переходных металлов, где магнитный момент определяется электронной конфигурацией иона.  [1, 19].

- Вторая – с органическими радикалами, в которых неспаренный электрон локализован на π-системе.  [18, 23].

- Третья – с протяженными координационными полимерами, где обменные взаимодействия передаются через мостиковые лиганды. [19-21].

Принципиальный шаг заключался в признании того, что магнитная функция может быть встроена в молекулярную архитектуру. В одномолекулярных магнитах отдельная молекула обладает большим спином и магнитной анизотропией, благодаря чему при низких температурах проявляет медленную релаксацию намагниченности. В цепочечных молекулярных магнетиках важны обменные взаимодействия вдоль цепи. В спин-кроссоверных комплексах ключевым становится не величина спина сама по себе, а возможность обратимого переключения между спиновыми состояниями. [19-23].

Кобальтовые комплексы представляют особый интерес из-за выраженной орбитальной составляющей магнитного момента и сильной магнитной анизотропии. Для соединений кобальта(II) возможно появление медленной магнитной релаксации, особенно если координационное окружение создает благоприятное расщепление уровней. Комплексы на основе лигандов типа bmsab или близких шифово-основных систем интересны тем, что сочетают жесткое хелатирующее окружение с возможностью тонкой настройки геометрии. [1, 20].

Никелевые dmit-системы представляют другой тип связи между молекулярной структурой и функцией. Лиганд dmit образует плоские серосодержащие комплексы, способные к эффективному межмолекулярному перекрыванию. В зависимости от состава и упаковки такие соединения могут проявлять проводимость, магнитные особенности, зарядовое упорядочение и низкоразмерные эффекты. [16, 17, 27].

1.6. Управляемое изменение электронного состояния в спин-кроссовере

Спин-кроссовер – это переход между состояниями с различной мультиплетностью у иона переходного металла. Чаще всего классическим примером служат комплексы железа(II) с электронной конфигурацией d6. В октаэдрическом поле железо(II) может находиться в низкоспиновом состоянии с суммарным спином S = 0 или в высокоспиновом состоянии с S = 2. Переключение между этими состояниями сопровождается изменением магнитных, оптических и структурных характеристик. [2-6].

Причина спин-кроссовера заключается в конкуренции двух энергий: энергии расщепления d-орбиталей в поле лигандов и энергии спаривания электронов. Если поле лигандов достаточно сильное, электронам выгоднее спариваться на нижних орбиталях. Если поле слабее, выгоднее занять орбитали с сохранением большего числа неспаренных электронов. В пограничной области эти состояния оказываются близкими по энергии, и система становится чувствительной к температуре, давлению и свету. [8-10].

Температурный спин-кроссовер обычно описывается как равновесие между низкоспиновой и высокоспиновой фракциями. При повышении температуры возрастает вклад высокоспинового состояния, поскольку оно часто имеет большую энтропию за счет электронных и колебательных степеней свободы. Однако форма перехода может быть различной: плавной, резкой, ступенчатой или с гистерезисом. Это зависит от кооперативности между центрами железа в кристалле. [2-6, 31].

Если молекулы в кристалле слабо взаимодействуют друг с другом, переход происходит постепенно. Если же изменение размера координационного октаэдра передается соседним молекулам через водородные связи, π-π-контакты, координационные мостики или плотную упаковку, переход становится коллективным. В этом случае система ведет себя как фазовый материал: небольшая доля переключенных центров способствует переключению остальных. [4, 5, 29, 30].

1.7. Свойства спин-кроссоверных комплексов на основе железа

Железо стало главным металлом спин-кроссоверной химии по нескольким причинам:

- конфигурация d6 в октаэдрическом поле дает удобную пару состояний S = 0 и S = 2;  [2, 3, 6].

- разница длин связей между низкоспиновым и высокоспиновым состояниями достаточно велика, чтобы ее можно было надежно регистрировать рентгеноструктурным анализом; [3-6].

- железо доступно, химически разнообразно и допускает широкий выбор лигандов. [3, 31].

Наиболее изученными являются комплексы железа(II) с N-донорными лигандами: производными пиридина, триазола, тетразола, фенантролина, бипиридина и близких гетероциклов. Азотсодержащее окружение позволяет получить поле лигандов, близкое к области спинового равновесия. Небольшие изменения заместителей, углов координации и межмолекулярных контактов способны смещать температуру перехода и менять его резкость. [2, 3, 31, 34].

Отдельного внимания заслуживают лиганды на основе салицилальдегида и хинолиновых фрагментов. Шифовы основания, получаемые конденсацией альдегидов с аминами, дают жесткие хелатирующие системы, в которых N- и O-донорные атомы формируют координационную полость для металла. Хинолиновый фрагмент усиливает π-сопряжение и может участвовать в межмолекулярных контактах, а салицилальдегидный фрагмент задает фенолятный кислород и возможность внутримолекулярных электронных эффектов. [32, 41].

Такие комплексы важны не только как примеры спин-кроссовера. Они демонстрируют, как органический лиганд становится регулятором электронного состояния металла. Замена заместителя в ароматическом кольце, изменение протонирования, введение объемных групп или модификация донорных атомов могут смещать равновесие между LS- и HS-формами, поэтому химия лигандов оказывается прямым инструментом управления магнитным поведением. [31].

Современные работы 2024-2026 гг. показывают, что интерес к железосодержащим SCO-системам не только сохраняется, но и смещается к более тонкому управлению переходом: к поиску переходов около комнатной температуры, к системам с ароматическими азотсодержащими лигандами, к неоктаэдрическим геометриям, к влиянию сольватов, гидратации и механической обработки на форму спинового перехода [31-36]. Это особенно важно для физической химии, поскольку один и тот же молекулярный состав может давать разные фазовые и магнитные ответы в зависимости от кристаллической среды.

1.8. Кооперативность, гистерезис и фотомагнитные эффекты

Наиболее ценными для практических приложений спин-кроссоверные системы являются материалы с резким и обратимым переключением. Особенно важен гистерезис, при котором температура перехода при нагревании отличается от температуры обратного перехода при охлаждении.  [3-5].

Гистерезис возникает благодаря кооперативности, когда переход одного центра сопровождается изменением объема молекулы, что создает механическое напряжение в кристалле. Соседние центры оказываются вовлечены в тот же процесс: чем сильнее эти связи между центрами, тем более коллективным становится переход. В координационных полимерах и сетках кооперативность обычно выше, чем в изолированных молекулярных комплексах. [4-6, 29].

Еще одно важное явление – свет-индуцированное возбуждение спинового состояния, известное как LIESST-эффект. При низкой температуре свет может перевести низкоспиновый комплекс железа(II) в метастабильное высокоспиновое состояние. Это явление показало, что спиновым состоянием можно управлять не только температурой, но и фотоном, что особенно важно для идеи молекулярной памяти и оптического переключения. [5, 30].

Современная задача состоит в том, чтобы перенести эти эффекты из красивой фундаментальной химии в устойчивые материалы, работающие близко к комнатной температуре. Для этого нужны соединения с воспроизводимым синтезом, стабильной кристаллической фазой, контролируемой морфологией и сохранением спин-кроссоверных свойств в тонких пленках, наночастицах или композитах. [29-31, 36, 37].

Молекулярные проводники, магнетики и спин-кроссоверные соединения

После исторического обзора можно перейти к более подробному рассмотрению природы этих классов соединений. Их объединяет то, что функциональные свойства возникают как результат заранее организованной электронной структуры. В молекулярном проводнике требуется путь для движения заряда; в молекулярном магнетике – устойчивый и взаимодействующий спин; в спин-кроссоверном комплексе – возможность обратимого изменения электронной конфигурации. [1-4, 16, 19].

Между классами нет жесткой границы: донорно-акцепторная соль может содержать магнитный ион, координационный комплекс может обладать проводящими лигандами, спин-кроссовер может влиять на проводимость, если изменение спинового состояния меняет межмолекулярные контакты или электронное строение. Именно такие гибридные системы сегодня представляют наибольший интерес, потому что в них можно наблюдать связь между разными физическими каналами отклика. [18, 23, 35].

В химическом смысле все эти системы требуют контроля над несколькими уровнями организации: молекулярным, супрамолекулярным и кристаллическим. Недостаточно синтезировать молекулу с нужным металлическим центром или π-системой. Нужно получить такую упаковку, в которой между молекулами возникнут правильные контакты. Поэтому кристаллизация, выбор растворителя, противоиона и условий роста кристаллов становятся частью научной задачи, а не технической процедурой. [25, 28].

2.1. Природа молекулярной проводимости

В молекулярных проводниках перенос заряда часто происходит по направленным стопкам молекул. Если π-орбитали соседних молекул хорошо перекрываются, электрон или дырка может перемещаться вдоль цепочки. Однако молекулярный кристалл остается более мягким и структурно подвижным, чем металл. Поэтому электронный транспорт тесно связан с колебаниями решетки, фазовыми переходами и дефектами упаковки. [11-17].

Для солей переноса заряда важна степень ионичности: если перенос заряда слишком мал, материал остается изолятором, если он слишком велик и носители локализуются, проводимость также может быть ограниченной. Наиболее интересны промежуточные состояния, где заряд частично делокализован. В таких системах возможны металлическое поведение, полупроводниковые свойства, волны зарядовой плотности и переходы металл-диэлектрик. [16, 17].

Размерность проводящей подсистемы является одним из ключевых факторов: квазиодномерные материалы могут демонстрировать высокую проводимость вдоль стопок, но быть нестабильными относительно структурных и электронных перестроек. Квазидвумерные органические проводники часто более устойчивы и могут проявлять сверхпроводимость при низких температурах. В любом случае химическая задача состоит в том, чтобы управлять геометрией контактов между молекулами. [12, 15, 16].

TCNQ-соли и dmit-комплексы хорошо показывают эту логику. В первом случае проводящая функция связана с радикал-анионными акцепторными стопками, во втором – с серосодержащими металл-дитиоленовыми комплексами, где плоские молекулы укладываются в кристалле и образуют электронные пути. Никель-dmit системы особенно интересны как примеры материалов, в которых проводимость может сочетаться с сильными электронными корреляциями и магнитными эффектами. [13, 27, 33].

2.2. Донорно-акцепторные соли, TCNQ и dmit-системы

Донорно-акцепторная соль строится из двух взаимодополняющих компонентов. Донор отдает часть электронной плотности, акцептор принимает ее, а кристалл стабилизируется ионными, π-π и ван-дер-ваальсовыми взаимодействиями. С точки зрения химии это относительно простая идея, но с точки зрения физики она приводит к сложной картине коллективного движения зарядов. [11, 13, 16].

TCNQ является одним из наиболее известных акцепторов, поскольку его восстановленная форма стабилизирована цианогруппами. В кристаллах TCNQ часто образует регулярные стопки, где радикал-анионы взаимодействуют между собой. Такие системы исторически стали моделью для изучения органической проводимости и низкоразмерных электронных эффектов. [13, 33].

dmit-лиганд, или 1,3-дитиол-2-тион-4,5-дитиолат, создает плоские серосодержащие комплексы переходных металлов. Комплексы никеля с dmit способны образовывать анион-радикальные соли, где электронная проводимость определяется упаковкой плоских анионов. Серные атомы обеспечивают эффективные межмолекулярные контакты, а металл в центре комплекса влияет на электронную структуру. [14, 16, 17].

С практической точки зрения такие системы важны как модельные объекты для молекулярной электроники. Они показывают, что электронный транспорт можно проектировать через органический синтез и координационную химию. Но одновременно они демонстрируют трудность этой задачи: малое изменение упаковки может радикально изменить свойства, а значит, воспроизводимость и структурный контроль становятся критически важными. [16, 17, 35].

2.3. Природа молекулярного магнетизма

Молекулярный магнетизм возникает там, где в системе есть неспаренные электроны и обменные взаимодействия между ними. В координационных соединениях источник спина обычно связан с d-электронами иона металла. В органических радикалах – с π-системой. В гибридных системах оба источника могут взаимодействовать, создавая ферро- или антиферромагнитные обменные каналы. [1, 19, 20].

Особенность молекулярных магнетиков заключается в том, что магнитные взаимодействия часто слабы и чувствительны к геометрии. Угол металл-лиганд-металл, расстояние между центрами, тип мостика и ориентация магнитных орбиталей определяют знак и величину обмена. Поэтому структурная химия здесь непосредственно превращается в магнитную химию. [1, 19].

Для кобальтовых комплексов важна магнитная анизотропия. Ион Co(II) может обладать существенным орбитальным вкладом, а низкосимметричное координационное окружение создает энергетический барьер для переориентации магнитного момента. Это делает кобальтовые соединения перспективными объектами для поиска одноионных и одно-молекулярных магнитов. [19-21].

Спин-кроссоверные комплексы железа можно рассматривать как особый тип молекулярных магнетиков, где магнитность включается и выключается за счет изменения спинового состояния. В низкоспиновом состоянии Fe(II) не дает парамагнитного вклада, в высокоспиновом состоянии появляются четыре неспаренных электрона. Поэтому магнитная восприимчивость становится прямым индикатором электронного перехода. [2-6].

2.4. Комплексы с азотсодержащими и шифово-основными лигандами

Комплексы железа с азотсодержащими лигандами образуют основу классической спин-кроссоверной химии. Лиганды типа пиридина, пиразина, триазола и фенантролина создают координационное окружение, в котором сила поля может быть близка к критической. Именно поэтому небольшие структурные изменения оказываются достаточными для изменения температуры перехода. [2, 3, 31].

Шифово-оснóвные лиганды на основе салицилальдегида интересны тем, что соединяют N- и O-донорные центры в единой жесткой хелатной системе. Салицилальдегидный фрагмент может давать фенолятный кислород, а иминный атом азота участвует в координации металла. Если в структуру вводится хинолиновый фрагмент, лиганд получает более протяженную ароматическую систему и дополнительные возможности для π-взаимодействий. [32, 41].

Для комплексов железа такие лиганды позволяют тонко регулировать электронное состояние металла. Электронодонорные и электроноакцепторные заместители меняют силу лигандного поля; объемные группы влияют на геометрию; межмолекулярные контакты управляют кооперативностью. Поэтому один и тот же общий тип лиганда может приводить к плавному переходу, резкому переходу, неполному переходу или отсутствию спин-кроссовера. [31, 32, 41].

В прикладном отношении такие комплексы интересны как потенциальные переключаемые материалы. Их можно модифицировать химически, вводить в полимерные матрицы, наносить на поверхности или использовать как модельные системы для изучения связи между структурой и спиновым состоянием. Однако для реального применения требуется решить проблему стабильности, воспроизводимости фазового состава и сохранения перехода вне идеального монокристалла. [3, 31, 41].

Для темы диссертационного исследования особенно важны комплексы железа с лигандами, сочетающими N- и O-донорные центры, включая производные салицилальдегида, хинолиновые фрагменты и шифовы основания. Такие лиганды удобны для направленного варьирования поля лигандов: электронные заместители меняют донорно-акцепторные свойства, ароматические фрагменты участвуют в π-π-контактах, а жесткость хелатного узла влияет на деформацию координационного полиэдра при переходе LS ↔ HS. Поэтому данный класс соединений является не частным примером, а методологически важной моделью для анализа связи «лиганд - структура - спиновое состояние - кооперативность». [32, 41].

2.5. Свойства комплексов кобальта и никеля

Кобальтовые комплексы в химии молекулярных магнетиков занимают самостоятельное место. В отличие от железа(II), где часто обсуждается спиновое равновесие S = 0/S = 2, для кобальта(II) важны анизотропия, орбитальный вклад и медленная релаксация намагниченности. Поэтому кобальтовые шифово-оснóвные комплексы могут служить моделями для изучения одноионного магнетизма. [1, 19, 20].

Лиганды типа BM(SA)B и близкие салицилальдиминные системы создают жесткое координационное окружение, в котором можно менять геометрию вокруг Co(II). Даже небольшое отклонение от идеальной симметрии влияет на расщепление уровней и на магнитную анизотропию. Поэтому такие соединения требуют совместного анализа синтеза, структуры и низкотемпературных магнитных измерений. [1, 20].

Никелевые dmit-системы относятся к другой ветви молекулярных материалов. Здесь центральным является не столько локальная магнитная анизотропия, сколько электронная проводимость и коррелированные состояния в анионных слоях или стопках. Никель-дитиоленовые комплексы могут образовывать соли с различными катионами, что позволяет управлять упаковкой и межмолекулярными контактами. [16, 17, 27].

Совмещение кобальтовых, никелевых, железосодержащих и органических радикальных систем в одном исследовательском поле оправдано общей научной задачей: найти такие молекулярные структуры, где электрон, заряд, спин и решетка не существуют независимо, а образуют связанную функциональную систему. [18, 23, 27].

2.6. Проблемы и перспективы функциональных молекулярных материалов

Главная проблема молекулярных проводников и магнетиков состоит в том, что их свойства чрезвычайно чувствительны к структуре. То, что является преимуществом для тонкой настройки, одновременно становится препятствием для масштабирования. Полиморфизм, дефекты, потеря растворителя, изменение размера кристаллов и механические напряжения могут менять проводимость, температуру спинового перехода или магнитную релаксацию. [25, 28, 31].

Вторая проблема – перенос свойств из монокристалла в устройство. Многие явления впервые обнаруживаются на хорошо выращенных кристаллах, но практическое применение требует пленок, порошков, композитов или наночастиц. При уменьшении размера частиц кооперативность может ослабевать, а поверхность начинает существенно влиять на спиновое состояние. [29, 30].

Третья проблема – рабочая температура. Для сенсоров, памяти и переключателей особенно ценны материалы, работающие около комнатной температуры и сохраняющие циклическую стабильность. Многие спин-кроссоверные комплексы демонстрируют переходы при слишком низких или слишком высоких температурах, а фотомагнитные эффекты часто устойчивы только при криогенных условиях. [31, 36-38].

Тем не менее перспективы области остаются значительными. Молекулярные материалы позволяют проектировать свойства на уровне химической структуры, а это дает принципиально иной путь по сравнению с традиционным материаловедением. Не нужно только искать готовые свойства в природе вещества; можно создавать молекулы, способные эти свойства порождать. Именно поэтому исследования молекулярных проводников, магнетиков и спин-кроссоверов сохраняют фундаментальную и прикладную значимость. [25, 28, 31].

3. Исследования в ФИЦ ПХФ и МХ РАН

В ФИЦ ПХФ и МХ РАН исследования молекулярных проводников и магнетиков исторически связаны с развитием химической физики функциональных материалов в Черноголовке. Это направление естественно соотносится с отечественной школой молекулярных проводников и магнитных материалов, представленной работами Е. Б. Ягубского, С. М. Алдошина, И. Е. Кареева и соавторов, где последовательно анализировалась связь строения, упаковки и проводящих или магнитных свойств молекулярных систем. Согласно официальной структуре Центра, лаборатория молекулярных проводников и магнетиков входит в число научных подразделений, а среди сотрудников лаборатории указаны специалисты, связанные с координационной химией, молекулярными проводниками и магнитными материалами [24, 25, 27, 28, 39, 40].

Научная линия лаборатории может быть представлена как поиск связи между молекулярной структурой и коллективным свойством. Для молекулярных проводников это связь между донорно-акцепторной архитектурой, упаковкой и переносом заряда. Для молекулярных магнетиков – связь между координационным окружением, обменными путями и магнитной анизотропией. Для спин-кроссоверных комплексов железа – связь между лигандным полем, кристаллической упаковкой и температурой электронного перехода. [24, 25, 27, 28].

Особенно важным направлением являются комплексы железа, поскольку они позволяют соединить классическую координационную химию с физикой фазовых переходов. Железо(II) в подходящем лигандном окружении может находиться в области конкуренции низкоспинового и высокоспинового состояний. При этом лиганды на основе хинолина, салицилальдегида и шифовых оснований дают возможность направленно менять силу поля, геометрию и межмолекулярные контакты. [2-6, 31, 41].

Исследование таких соединений включает синтез лиганда, получение комплекса, установление состава, анализ кристаллической структуры, измерение магнитной восприимчивости, регистрацию спектральных изменений и сопоставление всех данных между собой. Только такая совокупность методов позволяет корректно утверждать, что наблюдаемое изменение свойства связано именно со спин-кроссовером, а не с разложением, растворителем, полиморфным переходом или примесной фазой. [30, 31, 36, 37].

Молекулярные проводники на основе TCNQ и родственных акцепторов интересны для лаборатории как класс систем, где электронный перенос задается молекулярной упаковкой. TCNQ благодаря способности образовывать радикал-анионы и регулярные стопки остается удобным строительным блоком для изучения зарядового транспорта. Если такие акцепторные подсистемы сочетаются с координационными катионами или магнитными центрами, появляется возможность изучать взаимное влияние заряда и спина. [13, 24, 33].

Молекулярные магнетики на основе кобальта и никеля дополняют железосодержащие спин-кроссоверные системы. Кобальтовые комплексы позволяют исследовать магнитную анизотропию и медленную релаксацию, а никелевые dmit-соли – проводимость и коррелированные электронные состояния. В совокупности эти направления формируют единую программу: от синтеза молекулярного блока до анализа коллективного поведения кристалла. [1, 19, 20, 27].

Таким образом, исследования лаборатории находятся в русле современной химии функциональных молекулярных материалов. Их научная ценность состоит не только в получении новых соединений, но и в выявлении правил, по которым молекулярная структура превращается в магнитный, проводящий или переключаемый материал. Именно такие правила необходимы для перехода от эмпирического синтеза к рациональному дизайну молекулярных устройств. [25, 27, 28].

В методологическом отношении эта линия исследований хорошо соответствует профилю физической химии: объектом становится не только синтез нового соединения, но и установление причинно-следственной связи между строением, межмолекулярными взаимодействиями и наблюдаемыми магнитными или транспортными свойствами. Для лаборатории молекулярных проводников и магнетиков принципиально важно, что молекулярный материал не может быть описан только формулой. Требуется совмещение синтеза, рентгеноструктурного анализа, магнитных измерений, спектроскопии, термоанализа и сопоставления полученных данных с исторически сложившимися моделями молекулярной проводимости, магнетизма и спинового равновесия. [25, 28, 39, 40].

Заключение

История молекулярных проводников, молекулярных магнетиков и спин-кроссоверных комплексов железа показывает, что развитие этой области было связано не только с появлением новых соединений, но и с изменением самого способа постановки химической задачи. Если классическая химия в первую очередь стремилась установить состав, строение и реакционную способность вещества, то химия функциональных молекулярных материалов ставит вопрос о том, как на основе молекулярной структуры получить управляемое коллективное свойство. [1-6, 11, 19].

Органические проводники на основе TCNQ, TTF, BEDT-TTF и dmit-систем показали, что электрическая проводимость может быть получена в кристаллах, построенных из молекулярных компонентов. Молекулярные магнетики показали, что магнитная функция может быть задана координационным узлом, органическим радикалом, обменным мостиком или магнитной анизотропией отдельного иона. Спин-кроссоверные комплексы железа объединили эти подходы в форме переключаемого электронного состояния, зависящего от поля лигандов, структуры кристалла и внешнего воздействия. [11-18, 23].

Для физической химии особенно важно, что эти материалы нельзя понять в рамках простого перехода от состава к свойству. Между молекулярной формулой и макроскопическим откликом находится несколько уровней организации: координационная геометрия, электронная конфигурация, межмолекулярные контакты, кристаллическая упаковка, дефекты и кооперативность. Именно поэтому историко-научный анализ данной области приводит к методологическому выводу: современное исследование молекулярных проводников, магнетиков и спин-кроссоверов требует системного подхода, в котором синтез, структура и физические свойства рассматриваются как взаимосвязанные стороны одного объекта. [7-10, 25].

С точки зрения диссертационной работы автора этот вывод имеет практическое значение. При исследовании спин-кроссоверных комплексов железа, в том числе систем с хинолин-салицилальдегидными и близкими шифово-основными лигандами, необходимо анализировать не только сам факт перехода LS ↔ HS, но и причины его формы: силу лигандного поля, геометрию координационного окружения, роль сольватных молекул, водородных связей, π-взаимодействий и кристаллической кооперативности. Именно такая логика позволяет переходить от описания отдельных соединений к направленному конструированию функциональных молекулярных материалов. [31, 32, 36, 37].

Таким образом, молекулярные проводники, молекулярные магнетики и спин-кроссоверные комплексы железа представляют собой не разрозненные области, а единую исторически сформировавшуюся исследовательскую программу. Ее центральная идея состоит в том, что химическая структура может быть инструментом управления электронными, магнитными и транспортными свойствами вещества. В этом и заключается научная значимость данной области для современной физической химии и для исследований, выполняемых в лаборатории молекулярных проводников и магнетиков ФИЦ ПХФ и МХ РАН. [25, 28, 31].

Список литературы

1. Kahn O. Molecular Magnetism. New York: VCH Publishers, 1993. 380 p.

2. Gütlich P., Goodwin H.A. Spin Crossover in Transition Metal Compounds I-III. Berlin: Springer, 2004.

3. Halcrow M.A. Spin-Crossover Materials: Properties and Applications. Chichester: John Wiley & Sons, 2013.

4. Bousseksou A., Molnár G., Salmon L., Nicolazzi W. Molecular spin crossover phenomenon: recent achievements and prospects // Chem. Soc. Rev. 2011. Vol. 40. P. 3313-3335.

5. Gütlich P., Hauser A., Spiering H. Thermal and optical switching of iron(II) complexes // Angew. Chem. Int. Ed. 1994. Vol. 33. P. 2024-2054.

6. König E. Nature and dynamics of the spin-state interconversion in metal complexes // Struct. Bonding. 1991. Vol. 76. P. 51-152.

7. Werner A. Beitrag zur Konstitution anorganischer Verbindungen // Z. Anorg. Chem. 1893. Vol. 3. P. 267-330.

8. Van Vleck J.H. The Theory of Electric and Magnetic Susceptibilities. Oxford: Oxford University Press, 1932.

9. Ballhausen C.J. Introduction to Ligand Field Theory. New York: McGraw-Hill, 1962.

10. Lever A.B.P. Inorganic Electronic Spectroscopy. Amsterdam: Elsevier, 1984.

11. Ferraris J., Cowan D.O., Walatka V., Perlstein J.H. Electron transfer in a new highly conducting donor-acceptor complex // J. Am. Chem. Soc. 1973. Vol. 95. P. 948-949.

12. Coleman L.B., Cohen M.J., Sandman D.J., Yamagishi F.G., Garito A.F., Heeger A.J. Superconducting fluctuations and Peierls instability in an organic solid // Solid State Commun. 1973. Vol. 12. P. 1125-1132.

13. Acker D.S., Harder R.J., Hertler W.R., Mahler W., Melby L.R., Benson R.E., Mochel W.E. 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane and its electrically conducting anion-radical derivatives // J. Am. Chem. Soc. 1960. Vol. 82. P. 6408-6409.

14. Wudl F., Wobschall D., Hufnagel E.J. Electrical conductivity by the bis-1,3-dithiolium system // J. Am. Chem. Soc. 1972. Vol. 94. P. 670-672.

15. Williams J.M. et al. Organic Superconductors. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1992.

16. Batail P. Molecular conductors // Chem. Rev. 2004. Vol. 104. P. 4887-4890.

17. Cassoux P. Molecular and supramolecular chemistry of organic conductors // Coord. Chem. Rev. 1999. Vol. 185-186. P. 213-232.

18. Enoki T., Miyazaki A. Magnetic TTF-based charge-transfer complexes // Chem. Rev. 2004. Vol. 104. P. 5449-5477.

19. Miller J.S., Drillon M. Magnetism: Molecules to Materials. Weinheim: Wiley-VCH, 2001-2005.

20. Gatteschi D., Sessoli R., Villain J. Molecular Nanomagnets. Oxford: Oxford University Press, 2006.

21. Sessoli R., Tsai H.L., Schake A.R. et al. High-spin molecules: [Mn12O12(O2CR)16(H2O)4] // J. Am. Chem. Soc. 1993. Vol. 115. P. 1804-1816.

22. Bogani L., Wernsdorfer W. Molecular spintronics using single-molecule magnets // Nat. Mater. 2008. Vol. 7. P. 179-186.

23. Coronado E., Day P. Magnetic molecular conductors // Chem. Rev. 2004. Vol. 104. P. 5419-5448.

24. Yagubskii E.B., Shchegolev I.F., Laukhin V.N. et al. Normal-pressure superconductivity in an organic metal // JETP Lett. 1984. Vol. 39. P. 12-16.

25. Aldoshin S.M. Molecular conductors and magnets: structure-property relations in functional molecular materials // Russ. Chem. Rev. 2009. Vol. 78. P. 1017-1037.

26. Morgunov R.B. Spin dynamics and magnetic effects in molecular magnets // Phys. Usp. 2012. Vol. 55. P. 353-376.

27. Kareev I.E. et al. Molecular conductors and magnetic materials based on coordination compounds // Russ. J. Coord. Chem. 2018. Vol. 44. P. 1-18.

28. Sanina N.A., Aldoshin S.M. Functional coordination compounds in chemical physics of molecular materials // Russ. Chem. Bull. 2016. Vol. 65. P. 1201-1215.

29. Valverde-Muñoz F.J. et al. Downsizing of nanocrystals while retaining bistable spin crossover properties in three-dimensional Hofmann-type {Fe(pz)[Pt(CN)4]}-iodine adducts // Inorg. Chem. 2021. Vol. 60. P. 8851-8860.

30. Ekanayaka T.K., Maity K.P., Doudin B., Dowben P.A. Dynamics of Spin Crossover Molecular Complexes // Nanomaterials. 2022. Vol. 12. Article 1742. DOI: 10.3390/nano12101742.

31. Zhang Y., Torres-Cavanillas R., Yan X., Zeng Y., Jiang M., Clemente-León M., Coronado E., Shi S. Spin crossover iron complexes with spin transition near room temperature based on nitrogen ligands containing aromatic rings: from molecular design to functional devices // Chem. Soc. Rev. 2024. Vol. 53. P. 8764-8789. DOI: 10.1039/D3CS00688C.

32. Wang X., Zhang N., Kou H.-Z. Substituent effects on spin-crossover Fe(II)N4O2 pyrenylhydrazone complexes // Dalton Trans. 2024. Vol. 53. P. 16592-16597. DOI: 10.1039/D4DT00904E.

33. Starodub T., Michalkiewicz S. TCNQ and Its Derivatives as Electrode Materials in Electrochemical Investigations-Achievement and Prospects: A Review // Materials. 2024. Vol. 17. Article 5864. DOI: 10.3390/ma17235864.

34. Liu Y. et al. Spin crossover iron(II) complexes in non-hexacoordinate geometries // Trends Chem. 2025. Vol. 7. P. 26-42. DOI: 10.1016/j.trechm.2024.11.001.

35. Martin L., Wallis J.D., Ogar J.O. Chirality in molecular conductors from enantiopure or racemic coordination complexes // Dalton Trans. 2025. Vol. 54. P. 6005-6014. DOI: 10.1039/D5DT00249D.

36. Das C., Halcrow M.A., Coltuneac D., Stoleriu L., Chakraborty P. Optical signatures of hydration-controlled hysteretic spin-crossover in single crystals of an Fe(II) complex // Dalton Trans. 2026. Vol. 55. P. 800-815. DOI: 10.1039/D5DT02247A.

37. Dutta M., Dutta A., Chakraborty P. Hydration-driven structural reorganization and switchable thermal-photoinduced spin-state dynamics in iron(II) spin-crossover crystalline solids // Dalton Trans. 2026. Advance Article. DOI: 10.1039/D6DT00384B.

38. Dey B., Titiš J., Mehta S., Mondal A., Chandrasekhar V. Thermal monomerization unlocks 3/2 ↔ 5/2 spin crossover in a kinetically trapped high-spin Fe(III) dimer // Dalton Trans. 2026. Vol. 55. P. 1274-1283. DOI: 10.1039/D5DT02175H.

39. ФИЦ ПХФ и МХ РАН. Официальный сайт Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук. Электронный ресурс. Дата обращения: 09.05.2026.

40. Аналитический центр коллективного пользования ФИЦ ПХФ и МХ РАН. Официальный сайт. Электронный ресурс. Дата обращения: 09.05.2026.

41. Robb M.G., Chong S.V., Brooker S. Iron(II) spin crossover complexes of tetradentate Schiff-bases: tuning T1/2 by choice of formyl-heterocycle component // Dalton Transactions. 2024. Vol. 53. P. 10974-10981. DOI: 10.1039/D4DT00884G.